ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ ОТВЕРСТИЙ И ВАЛОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОСАДКИ.

| Класс точности (квалитет) | Обозначение полей допусков | РАЗМЕРЫ, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1…3 | 3…6 | 6…10 | 10…18 | 18…30 | 30…50 | 50…80 | 80…120 | 120…180 | 180…260 | 260…360 | 360…500 | 500…630 | 630…1000 |
| 2 (6-7) | ОТВЕРСТИЕ | А | H7 | Ra= =0,63 | Ra=1,25 | Ra=2,5 | Rz=20 | Rz=40 |
|  | ВАЛ | Гр | u7 |  |  | Ra=2,5 | Rz=20 | - |
|  |  | Пр | r6,s6 |  |  | Ra=2,5 | Rz=40 |
|  |  | Г | n6 | Ra=0,63 | Ra=1,25 | Ra=2,5 | Rz=20 |
|  |  | Н | k6 |  |  |  |  |
|  |  | П | js6 |  |  |  |  |
|  |  | С | h6 |  |  | Ra=2,5 | Rz=20 |
|  |  | Д | g6 |  |  |  | Rz=40 | - |
|  |  | Х | f7 | Ra=0,63 | Ra=1,25 |  |  |  |
|  |  | Л | e7 | Ra=1,25 | Ra=2,5 | Rz=20 |  |
| 2a (7-8) | ОТВЕРСТИЕ | А2а | H8 | Ra=1,25 | Ra=2,5 | Rz=20 | Rz=40 |
|  | ВАЛ | Пр2а | s7,u8 | Ra= =0,63 | Ra=1,25 | Ra=2,5 | Rz=20 | Rz=40 |
| 3 (8-9) | ОТВЕРСТИЕ | A3 | H8,H9 | Ra= =1,25 | Ra=2,5 | Rz=20 | Rz=40 | Rz=80 |
|  | ВАЛ | Пр23 | u8 | - | Ra=2,5 | Rz=20 | Rz=40 | Rz=80 |
|  |  | Пр13 | x8,u8, s8 | - | Ra=2,5 | Rz=20 | Rz=40 | Rz=80 |
|  |  | С3 | h8, h9 | Ra= =1,25 | Ra=2,5 | Rz=20 | Rz=40 | Rz=80 |
|  |  | Х3 | f9, e9, e8 | Ra=2,5 |  |  |  |
|  |  | Ш3 | d9 | Ra=2,5 | Rz=20 | Rz=40 |  |
| 4 (11) | ОТВЕРСТИЕ | A4 | H11 | Rz=20 | Rz=40 | Rz=80 |
|  | ВАЛ | С4 | h11 |  |  |  |
|  |  | Х4 | d11 |  |  |  |
|  |  | Л4 | b11, c11 | Rz=20 | Rz=40 | Rz=80 |
|  |  | Ш4 | a11 |  |  |  |
| 5 (12) | ОТВЕРСТИЕ | A5 | H12 | Rz=40 | Rz=80 | Rz=160 |
|  | ВАЛ | С5 | h12 | Rz=40 | Rz=80 | Rz=160 |
|  |  | Х5 | b12 |  |  |  |
| 7 (14) | ОТВЕРСТИЕ | A7 | H14 | Rz=80 | Rz=160 | Rz=320 |